## Slide 1
01
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Количественный
анализ
изображений
От масштабной калибровки до устойчивых измерений
Лекция · 28 слайдов
Notes: Изображение: приложенная презентация «Обработка изображений - презентация», исходный слайд 37, image57.jpg.

## Slide 2
02
ОБЩИЙ WORKFLOW
ПЯТЬ СТАДИЙ
Единый workflow количественного анализа
1
Калибровка
2
Предобработка
3
Признаки
4
Контроль качества
5
Неопределённость
Измерение начинается с физического масштаба и заканчивается интервалом неопределённости, а не бинарной маской.
Параметры сегментации входят в измерительную процедуру

## Slide 3
03
МАСШТАБНАЯ КАЛИБРОВКА
МАСШТАБ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Пиксели переводятся в физические единицы
s = Lscale / Nscale
s
размер пикселя, например нм/px
Площадь
Aphys = Apix · s²
Периметр
Pphys = Ppix · s
После изменения размера изображения масштаб пересчитывают
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 23/26, image33.png. Формулы показывают пересчёт длины и площади из пикселей.

## Slide 4
04
МАСШТАБНАЯ КАЛИБРОВКА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Ошибка масштаба усиливается в площадях и объёмах
L = N · s
A = N · s²
V = N · s³
При относительной ошибке масштаба 2%
длина
≈ 2%
площадь
≈ 4%
объём
≈ 6%
Масштаб проверяют для каждого режима увеличения и камеры
Notes: Линейное приближение распространения относительной ошибки масштаба: для величины s^k вклад масштаба приблизительно умножается на k при малой ошибке.

## Slide 5
05
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
МЕТАДАННЫЕ И КОНТРОЛЬ
Качество сегментации начинается при съёмке
01
Фокус
одинаковый критерий резкости для серии
02
Экспозиция
без насыщения и провала теней
03
Освещение
контроль виньетирования и градиента
04
Геометрия
фиксированные увеличение, ориентация и дистанция
05
Формат
битность, цветовой профиль, отсутствие скрытого сжатия
Сегментация не восстанавливает информацию, потерянную при съёмке

## Slide 6
06
ВЫБОР ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
ИЕРАРХИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Поле зрения является единицей выборки
Материал
1
Образцы
2
Поля зрения
3
Объекты
4
Тысячи частиц в одном кадре не заменяют несколько независимых полей

## Slide 7
07
РАЗДЕЛ
01
Сегментация
Порог, связность и разделение объектов

## Slide 8
08
ПРЕДОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОРРЕКЦИЯ ФОНА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Неравномерное освещение смещает локальный порог
Перед сегментацией
проверить градиент фона
оценить шум и резкость
выбрать канал или преобразование цвета
сохранить исходную битность
Коррекция фона не должна стирать крупные объекты
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 35, image55.jpg.

## Slide 9
09
ПОРОГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ
OTSU
Глобальный порог работает при разделимых распределениях яркости
Chart: частота
| 0 | 8.2 | 16.5 | 24.7 | 32.9 | 41.1 | 49.4 | 57.6 | 65.8 | 74 | 82.3 | 90.5 | 98.7 | 106.9 | 115.2 | 123.4 | 131.6 | 139.8 | 148.1 | 156.3 | 164.5 | 172.7 | 181 | 189.2 | 197.4 | 205.6 | 213.9 | 222.1 | 230.3 | 238.5 | 246.8 | 255
гистограмма | 1.4 | 3.8 | 9 | 18.6 | 34.5 | 56.8 | 83.5 | 108.6 | 125.8 | 129.8 | 119.1 | 97.9 | 72.7 | 50.6 | 35.8 | 30.3 | 33.2 | 42.4 | 55.6 | 69.6 | 81.4 | 88.6 | 89.6 | 83.9 | 73 | 58.9 | 44 | 30.5 | 19.7 | 11.8 | 6.5 | 3.3
порог | 0 | 130
Метод Otsu выбирает один порог по гистограмме. При градиенте освещения или разных классах объектов нужен локальный или модельный подход.
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 24, image35.png. Иллюстративная гистограмма. scikit-image thresholding guide: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/applications/plot_thresholding_guide.html

## Slide 10
10
ПОРОГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ
СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ
Локальный порог учитывает изменение фона
Глобальный порог
Локальный порог
Один уровень для всего кадра
Порог вычисляется в окрестности
Notes: Изображения: приложенная презентация, исходный слайд 38, image59.jpg и image60.jpg. Сравнение принципов локального и глобального порога: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/applications/plot_rank_filters.html

## Slide 11
11
ОЧИСТКА МАСКИ
ПОСЛЕ ПОРОГА
Морфология исправляет локальные дефекты маски
Операции
remove_small_objects удаляет мелкие компоненты
remove_small_holes заполняет небольшие отверстия
opening убирает тонкие выступы
closing соединяет близкие разрывы
Размер структурного элемента задаётся в физических единицах
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 24, image36.png. scikit-image morphology API and connectivity: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.morphology

## Slide 12
12
ГРАНИЦЫ И ОБЪЕКТЫ
РАЗНЫЕ ВЫХОДЫ АЛГОРИТМА
Карта границ не является сегментацией объектов
Градиент
подчёркивает переход яркости
Маска объекта
задаёт заполненную область
Notes: Изображения: приложенная презентация, исходный слайд 28/29, image47.png и image48.png.

## Slide 13
13
ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
КАСАНИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ
Watershed разделяет объекты по маркерам расстояния
1
Бинарная маска
2
Distance transform
3
Маркеры максимумов
4
Watershed
Слишком много маркеров приводит к пере-сегментации
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 23, image34.png. scikit-image watershed documentation and overlapping-object example: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.segmentation

## Slide 14
14
СЕГМЕНТАЦИЯ · PYTHON
SCIKIT-IMAGE
Python: порог, очистка и маркировка
import skimage as ski
image = ski.io.imread('field.tif')
threshold = ski.filters.threshold_otsu(image)
mask = image > threshold
mask = ski.morphology.remove_small_objects(mask, min_size=49)
mask = ski.morphology.remove_small_holes(mask, area_threshold=49)
labels = ski.measure.label(mask, connectivity=2)
Перед запуском серии
зафиксировать полярность объектов
перевести min_size из физических единиц
проверить связность 4 или 8
сохранить маску и labels
Notes: scikit-image label image example and region workflow: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/segmentation/plot_label.html

## Slide 15
15
ПЕРЕКРЫТИЯ · PYTHON
DISTANCE TRANSFORM + WATERSHED
Python: разделение соприкасающихся объектов
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi
import skimage as ski
distance = ndi.distance_transform_edt(mask)
coords = ski.feature.peak_local_max(
distance, labels=mask, min_distance=8
)
markers = np.zeros(mask.shape, dtype=int)
markers[tuple(coords.T)] = np.arange(1, len(coords) + 1)
labels = ski.segmentation.watershed(
-distance, markers, mask=mask
)
Чувствительные параметры
min_distance между маркерами
предварительная очистка маски
обработка объектов у края
минимальный размер сегмента
Маркеры проверяют на вручную размеченной подвыборке
Notes: scikit-image segmentation API and watershed example for overlapping objects: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.segmentation

## Slide 16
16
РАЗДЕЛ
02
Измерения
Размер, форма, пористость и дефектность

## Slide 17
17
ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ОДНА СТРОКА НА ОБЪЕКТ
Region properties превращают labels в таблицу
Признак | Смысл | Единицы | Чувствительность
area | площадь объекта | µm² | порог и отверстия
equivalent_diameter_area | диаметр равновеликого круга | µm | слияние объектов
axis_major_length | длина главной оси | µm | ориентация и контур
eccentricity | вытянутость | безразм. | шум границы
solidity | отношение к выпуклой оболочке | безразм. | вогнутости и дефекты
spacing передаёт физический размер пикселя непосредственно в regionprops
Notes: scikit-image regionprops and spacing parameter: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.measure.html ; worked example: https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/segmentation/plot_regionprops.html

## Slide 18
18
РАЗМЕРЫ
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР
Размеры описывают распределением, а не одним средним
Chart: число объектов
| 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110
число объектов | 5 | 14 | 27 | 35 | 24 | 11 | 4
Что указывать
число объектов и полей
медиана и квантили
правило отсечения мелких объектов
обработка объектов у края
Среднее по объектам не отражает вариацию между полями
Notes: Иллюстративные данные. scikit-image region properties: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.measure.html

## Slide 19
19
ФОРМА ОБЪЕКТОВ
КРУГЛОСТЬ И ВЫТЯНУТОСТЬ
Форма чувствительна к качеству контура
circularity = 4πA / P²
aspect ratio = major / minor
Пиксельный контур завышает периметр. Сравнение требует одинакового масштаба, сглаживания и метода вычисления P.
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 28, image46.png. scikit-image perimeter and shape properties: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.measure.html

## Slide 20
20
ПОРИСТОСТЬ
ПЛОЩАДНАЯ ДОЛЯ
Пористость зависит от определения фазы и порога
Chart: площадная доля пор
| 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130
пористость | 0.29 | 0.27 | 0.255 | 0.244 | 0.236 | 0.231 | 0.225 | 0.218 | 0.205
φA = Apore / Atotal
Оговорки
2D-доля не всегда равна объёмной
открытые и закрытые поры различаются
края и артефакты исключают по правилам
порог включают в оценку устойчивости
Notes: Иллюстративные данные. Площадная доля рассчитана как доля пикселей выбранной фазы; её зависимость от порога показана специально.

## Slide 21
21
ДЕФЕКТНОСТЬ
НЕСКОЛЬКО МЕТРИК
Дефектность описывают частотой, площадью и размером
Пример набора метрик
дефекты на единицу площади
доля площади дефектов
распределение размера
расстояние между дефектами
доля объектов, касающихся края
Тип дефекта задают до подсчёта и проверяют вручную
Notes: Изображение: приложенная презентация, исходный слайд 37, image58.jpg.

## Slide 22
22
ВЫБОР ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
ВНУТРИ ОДНОГО ОБРАЗЦА
Разные поля зрения дают разные оценки
Chart: пористость
| FOV 1 | FOV 2 | FOV 3 | FOV 4 | FOV 5 | FOV 6 | FOV 7 | FOV 8
пористость | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.29
Схема выбора
случайные или систематические координаты
одинаковая площадь поля
несколько полей на образец
несколько независимых образцов
Красивый кадр не является случайной выборкой
Notes: Иллюстративные данные. Поля зрения рассматриваются как повторные выборки внутри образца.

## Slide 23
23
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ВЫБОРКА
Вариация разделяется между объектами, полями и образцами
Chart: доля дисперсии
| между объектами | между FOV | между образцами | повтор обработки
доля дисперсии | 0.36 | 0.28 | 0.3 | 0.06
yijk = μ + sampleᵢ + FOVⱼ(i) + εijk
Единица независимости
Статистический вывод о материале опирается на независимые образцы, а не на число сегментированных пикселей.
Повторный запуск pipeline оценивает только алгоритмическую часть
Notes: Иллюстративное разложение дисперсии. Компоненты оценивают по дизайну с несколькими объектами, полями и независимыми образцами.

## Slide 24
24
РАЗДЕЛ
03
Устойчивость
Порог, параметры и пакетный контроль

## Slide 25
25
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА
SENSITIVITY ANALYSIS
Результат проверяют на диапазоне допустимых порогов
Chart: масштабированный результат
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126
медианный диаметр | 82 | 81 | 80 | 79 | 78.5 | 78 | 77.6 | 76.8 | 75.5 | 73
число объектов / 5 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 84 | 88
Ищут плато
Рабочий диапазон параметров должен давать близкие выводы, а не единственную удобную точку.
порог
размер очистки
min_distance маркеров
правила границы кадра
Notes: Иллюстративные данные. Sensitivity analysis показывает, как итоговые признаки меняются при допустимом диапазоне параметров.

## Slide 26
26
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА
ПОРОГ И РАЗМЕР ОЧИСТКИ
Карта параметров показывает устойчивую область
Число принятых объектов
min size \ threshold | 98 | 104 | 110 | 116
20 px | 76 | 75 | 73 | 68
40 px | 74 | 74 | 72 | 67
60 px | 69 | 70 | 69 | 65
80 px | 61 | 63 | 62 | 59
Зелёная область даёт близкие результаты. Красные углы требуют пересмотра параметров или качества изображения.
Notes: Изображения: приложенная презентация, исходные слайды 29/30, image49.png и image50.png. Таблица содержит иллюстративные результаты перебора параметров.

## Slide 27
27
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА · PYTHON
SCIKIT-IMAGE + PANDAS
Python: один pipeline для всех полей зрения
from pathlib import Path
import pandas as pd
import skimage as ski
rows = []
for file in sorted(Path('fields').glob('*.tif')):
image = ski.io.imread(file)
labels, qc = segment(image, params)
props = ski.measure.regionprops_table(
labels, spacing=(um_per_px, um_per_px),
properties=('label', 'area', 'eccentricity')
)
rows.append(pd.DataFrame(props).assign(file=file.name, qc=qc))
pd.concat(rows).to_csv('objects.csv', index=False)
Сохраняют вместе
исходное изображение
маску и labels
таблицу объектов
QC по полю
версию параметров
Одна строка объекта должна содержать ID поля и образца
Notes: scikit-image regionprops_table: https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.measure.html ; pathlib glob: https://docs.python.org/3.13/library/pathlib.html ; pandas.read_csv and tabular workflow: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html

## Slide 28
28
ИТОГИ
ПРОВЕРЯЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Минимальный отчёт об анализе изображения
01
Калибровка
размер пикселя, эталон и режим увеличения
02
Сегментация
метод порога, морфология, связность и watershed
03
Измерения
формулы размера, формы, пористости и дефектов
04
Выборка
число образцов, полей и объектов, схема координат
05
Устойчивость
перебор параметров, QC-маски и интервалы
Вывод относится к исследованной выборке полей и диапазону параметров